装订工复赛理论复习题

一、单选

1、国标规定相邻页码中心点允差为（C）mm。

A、2         B、2.5    C、3         D、4

2、国标规定全书页码中心点允差是（C）mm。

A、3         B、4     C、5         D、6

3、拼图允差国标规定为（B）mm。

A、±1       B、±1.5    C、2          D、0.5

4、EVA热熔胶使用时预热时间为（C）min。

A、60         B、90        C、120       D、150

5、国标要求EVA热熔胶背胶的软化点应不低于（ C ）。

A、75℃       B、80℃      C、82℃        D、85℃

6、时速4000—8000本联动线，用胶开放时间应（C）S。

A、3          B、5         C、12       D、19

7、联动线用胶冷却硬化时间应不少于（B）min。

A、2          B、3         C、4        D、5

8、联动线用胶固化时间不大于（C）S。

A、5          B、8         C、15        D、20

9、联动线停机超过20S时应将涂胶前后的（C）书剔出。

A、3本以下  B、5本以下  C、7至8本    D、10本以下

10、书脊与压痕线（翻阅线）之间距离应是（D）mm。

A、3—7        B、4—8     C、5—9       D、6—8

11、侧胶的宽度应是（D）

A、6—8        B、5—9        C、4—8       D、3—6

12、EVA热熔胶背胶涂胶厚度干燥应是（A）mm。

A、1±0.2       B、1.5±0.2 C、1.5±0.5    D、2±0.2

13、质量检测站质量检测的标准依据是（  D  ）

A、客户要求    B、地区标准

C、企业标准    D、国家标准

14、预胶锅应（  C  ）进行一次清理。

A、1个月     B、2个月    C、3个月  D、6个月

15、国标规定拉槽间距（B）mm。

A、2—4    B、不大于7    C、8—10       D、10—12

16、铣背标准深度应是（  B   ）mm。

A、1±0.5    B、1.5±0.5   C、2±0.5      D、2.5±0.5

17、拉槽标准深度应是（  B   ）mm。

A、1±0.5    B、1.5±0.5   C、2±0.5   D、2.5±0.5

18、书刊厚度在15mm时，书背字允许误差≤(  A   )mm。

A、2           B、2．5          C、3         D、3．5

19、胶订书本粘结强度国标定为（  C  ）

A、≥3.5 N/cm               B、≥4.0 N/cm

C、≥4.5 N/cm               D、≥5 N/cm

20、PUR胶粘书册拉力值可达（ D ）

A、4.5 N/cm                  B、6 N/cm

C、7.5 N/cm                  D、9 N/cm

21、GB/T 9851.7—2008是何标准（A）

A、印后术语标准

B、中小学课本标准

C、书刊装订用EVA胶标准

D、装订质量要求及检验方法——精装

22、Cy/T 29 — 1999是何标准（B）

A、装订质量要求及检验——平装

B、装订质量要求及检验——骑马钉装

C、纸质模切过程控制

D、覆膜基本要求

23、（D）是书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检验方法。

A、Cy/T 27 — 1999            B、Cy/T 30 — 1999

C、Cy/T 42 — 2007            D、Cy/T 40 — 2007

24、（A）是中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法。

A、GB/T 18359                 B、GB/T 18720

C、GB/T —— 2009             D、CY/T —— 1999

25、书刊厚度在32mm时，书背字允许误差(  C  )mm。

A、≤2    B、≤2．5      C、≤3       D、≤3．5

26、国标要求，勒口线超出书芯前切口不大于 （  D   ）mm

A、0.5      B、0.8         C、1         D、2

27、岗线允差不得≥(  B   )mm

A、0．5        B、1             C、1．5      D、2

28、切书机切刀的α角应保证在 (  B  ) 度左右为准。

A、17   B、23     C、30    D、33

29、无线胶订机铣背后拉槽深度应是(  B  )mm

A、0．5～l    B、l～2   C、l．5～2   D、2～2．5

30、切书时成品尺寸允许误差(  C  )mm．

A、±0．5    B、±l    C、±1．5    D、±±2

31、液状粘剂涂抹凝固的时间，叫（  C   ）

A、开放时间  B、冷却硬化时间  C、表面固化点  D、硬化点

32、国标B系列纸尺寸应为（ D ）mm。

A、787×1092 B、900×1280   C、880×1230  D、1000×1400

33、质量管理国际上和我国提倡哪种管理方法？（D）

A 质量检查 B 统计质量 C 全面质量管理 D 建立质量管理体系

34、书刊厚度在23mm时，书背字允许误差(  B   )mm。

A、≤2      B、≤2．5        C、≤3         D、≤3．5

35、以下哪种产品裁切允差国标定为±1mm（  C   ）

A、成品书   B、开料    C、封面       D、开双联误差

36、胶订书帖进入书夹内，应保证书册平齐无大于(  D  )mm的缩帖。

A、2           B、1.5          C、1        D、0.5

37、温度在0℃以下和长期36℃以上变质的胶是（  B    ）

A、EVA 		B、PVAC			C、动物胶	D、EVA胶

38、聚氨酯胶的符号是什么（ D ）。

A、PVAC        B、PO    C、EVA      D、PUR

39、乙烯醋酸乙烯共聚物的符号是什么（ C ）。

A、VAE          B、PVC      C、EVA      D、DVAC

40、以下哪一种是渗透式粘结（ A ）。

A、纸张与纸板               B、纸张与PVC涂料

C、纸与薄膜                 D、塑料与塑料

41、哪一种是吸引式粘结（ B ）。

A、纸张与卡纸               B、薄膜与薄膜

C、纸张与薄膜               D、玻璃与铜版纸

42、用EVA胶粘结书册放在- 3℃环境中会出现（B）。

A、掉页     B、断裂      C、粘不牢       D、散页

43、胶粘订的过程控制应从何时开始（A）

A、开料  B、折页   C、配页     D、胶钉

44、EVA胶低温最低可承受（  A  ）℃。

A、0℃         B、- 3℃     C、- 5℃     D、- 10℃

45、PVAC使用温度应不低于（ A ）。

A、1℃   B、-1℃      C、- 2℃      D、- 5℃

46、PUR胶最高可承受（ C ） ℃。

A、50℃         B、80℃     C、140℃     D、170℃

47、PUR胶最低可承受（ D ） ℃。

A、- 1℃         B、- 3℃     C、- 20℃     D、- 40℃

48、A6开本尺寸的书的宽度是（   A   ）mm。

A、105    B、210     C、297     D、105

49、三面刀切书后上小的原因是什么造成的？（ A   ）

A、压力过小   B千斤压力过大 C、压书舌过高 D书册松暄

50、A型纸开本尺寸中A4尺寸应是(  B  ) mm

A、260× 185  B、297×210  C、210× 148  D、420×297

51、裁切书芯的允差值为多少mm？（ C ）

A、0.5    B、1    C、1.5    D、2

52、裁切纸沓产生上下刀差的原因有(   C   )

A纸张是横纹   Ｂ纸张薄软

C刀钝    D纸张是竖纹

53、书册加工后页张出现八字皱折的主要原因是（ C ）。

A、折页机折辊过紧              B、折页机折辊过松

C、书帖内空气没排除掉         D、书帖没压实

54、配页机贮贴高度不得超过挡帖板高度(  B  )mm

A、l00    B、150    C、200   D、250

55、无线胶订机断胶后应留(  C  ) mm的空儿。

A、2           B、3          C、4        D、5

56、第一涂胶轮起何作用（B）。

A、填补胶     B、涂胶       C、塞胶       D、加厚胶

57、第二涂胶轮起何作用（B）。

A、涂胶     B、填补胶       C、加厚胶     D、刮胶

58、第三胶轮起何作用（D）。

A、将多余胶刮掉  B、塞胶    C、托胶      D、均胶

59、目前我国无线胶丁生产线最快时速是（C）。

A、8000本   B、1000本    C、12000本    D、13000本

60、胶钉包本机在工作过程中负载明显变大的因素（  A   ）

A銑背   B涂一遍胶    C 涂二遍胶    D均胶轮均胶

61、胶订机用热熔胶的温度一般是（ B ）为宜。

A、100℃    B、按技术参数±5 ℃     C、180℃    D、200℃

62、切后书册露胶根何原因（  A  ）

A、书芯纸与封面纸厚度悬殊     B、侧胶过窄

C、封面是横纹                 D、侧胶过宽

63、胶订书册时上下齐头溢胶原因是（  C  ）

A、用胶温度过低               B、涂胶太薄

C、断胶过少                   D、选胶不当

64、飘口宽为3.±0.5mm用于多大开本的精装书？（   B     ）

A、64K     B、32K         C、16K          D、8K

65、精装书书封壳内书心上下一折两页的衬纸叫（   C    ） 。

A、衬纸       B、扉页      C、环衬         D、筒子页

66、封面和封底的书脊联接部分压进去的槽沟叫（   D    ）。

A、中缝       B、中径        C、书脊        D、书槽

67、精装书封壳大出书芯的部分称（ D  ）

A、书口     B、切口          C、包边         D、飘口

68、精装生产线最后一单机是何名称（C）

A、套壳扫衬机                B、压沟定型机

C、翻转堆积机                D、压平成型机

69、封里纸指粘在何部位的加工（ D）。

A、精装书环衬上的卡纸        B、封一和封四内垫的纸

C、封一下面的衬纸      D、封二和封三包边内粘的纸

70、精装生产线一般由（  C  ）个单机组成。

A、8个      B、10个    C、12至15个    D、16个

71、（B）是精装生产线第一个单机。

A、第一次压平机              B、半成品书芯供给机

C、书芯自动翻转机            D、侧胶烘干定型机

72、精装生产线倒数第二个单机是何名称（D）

A、套壳扫衬机                B、压沟定型机

C、翻转堆积机                D、压平成型机

73、我国使用的精装生产线目前最快分速多少（B）

A、80         B、60         C、50          D、40

74、飘口为3.5±0.5mm属于哪一种开本的精装书（  B   ）。

A、8开     B、16开    C、32开       D、64开、

75、一本精装书A3开本，有筒子纸，筒子纸长应定为（   B  ）mm。

A、414     B、416        C、418       D、420

76、精装书飘口宽4±0.5mm适用于多大开本书籍？（  D  ）

A、64K    B、32K    C、16K    D、8K及以上

77、用书厚度加两个纸板厚再加两个胶层厚来计算中径纸板的精装书是（ C ）。

A、圆背无脊    B、圆背有脊   C、方背假脊  D、方背方脊.

78、做一本A4开本圆背精装书，有筒子纸，筒子纸长应定为（  B  ）mm。

A、297    B、293        C、303       D、291

79、一精装书大32开，方背假脊，丝带长应按(   D   )mm计算。

A、247      B、257        C、260        D、267

80、一书A5开本尺寸，圆背（130°），无脊，整面，中径纸板长度（  C  ）。

A.148       B.210       C.216          D.220

81、一书A3开本。厚度60mm,做一本圆背有脊精装书，纸板厚3mm,筒子纸宽应定为（ B ）mm．

A.140       B.157          C.168          D.182

82、一书A3开本，厚度60mm,做一本圆背有脊精装书，纸板厚3mm, 整面长应按（  D  ）mm计算。

A.400      B.420        C.428           D.464

83、一精装书大32开，书芯厚度36mm，方背假脊，纸厚2.5mm，整面， 书封壳纸板长应按(  C  )mm算。

A.200         B.206          C.209         D.220

84、一精装书，书背纸宽度40mm，纱布宽应按(   D   )mm计算。

A、40       B、50        C、60       D、80

85、一精装书书A4开本,圆背有脊，厚度40mm纸板厚3mm,书背弧长(  C  )

A.40     B.45       C.53           D.60

86、精装书封二和封三纸板之间的距离称（ C  ）。

A、中腰       B、中缝         C、中径    D、书背

87、方背假脊的中径纸板的材料应用（  D   ）

- 单面灰纸板   B、卡纸    C、牛皮纸  D、书封壳纸板

88、国标要求，书壳纸板含水率（  C  ）

A、3～5 ﹪  B、5 ﹪～7﹪  C、8﹪～12﹪ D、15﹪～18﹪

89、甲骨文，产生于我国（   B   ）。

A、夏朝      B、殷商时代       C、周朝     D、秦朝

90、国标要求，压平后的书芯裁切允差（  C  ）

A、0.5      B、0.8         C、1.5         D、2

91、质量管理国际上和我国提倡的管理方法是（D）。

A、质量检查 B、统计质量 C、全面质量管理 D、建立质量管理体系

92、虫胶又称紫胶、干漆, 烫印下列（  D  ）的封面适用于虫胶助粘。

A、丝绒   B、纸板   C、花纹纸   D、皮革

93、烫印材料（  D   ）适合用松香粉助粘。

A、皮革  B、漆布  C、PVC涂料纸   D、丝绒

94、（ D ）胶粘剂适合粘结PVC封面与环衬。

A、PVA    B、PVAC    C、EVA    D、VAE

95、赤金箔的主要材料是（ D ）。

A、18K金    B、饰金   C、金粉    D、24K金

96、使用动物胶中的骨胶温度应掌握在（  B   ）为宜。

A、45˚---60˚  B、65˚---85˚ C、90˚---100˚ D、100˚--110˚

97、卷轴装，蝴蝶装都采用（   D   ）的联接方法。

A、扎结订   B、古线订C、三眼线订   D、粘联订

98、叠而成编，繁之以革，珍而藏之，便于检阅。是人们对（ A  ）装的总结。

A、龟册  B、简册  C、线装  D、蝴蝶装

99、质量员定期或不定期检查操作者生产的半成品或成品叫（  D   ）。

A、自检 B、互检 C、下工序对上工序的检查 D、抽检

100、（  C  ）是今后平装书的订法发展方向。

A、锁线订   B、铁丝平订    C、无线胶订    D、骑马订

101、胶粘订的过程控制应从（A）开始。

A、开料B、折页C、配页D、胶钉上封面

102、烫印的三个条件中（ C ）可以互相微调。

A、时间和压力  B、压力和温度  C、温度和时间  D、温度和材料

103、单据、发票经常采用（   D    ）。

A、平装B、线装C、胶装  D、活页裱头装

104、错动式撞页方法，适合以下（ A ）克重的大幅面纸张。

A、40克  B、200克   C、180克    D、250克

105、(  B  ) mm是A4开本尺寸。

A、260× 185  B、297×210  C、210× 148  D、420×297

106、A5开本尺寸应是(   C   )mm

A、260× 185  B、297×210  C、210× 148  D、420×297

107、(  A  )mm 是A3开本尺寸。

A、420× 297  B、297×210  C、210× 148  D、148×105

108、A6开本尺寸的书的宽度是（   D    ）mm。

A、74     B、210     C、297     D、105

109、纸张计量单位是（   C   ）

A、沓数     B、张数  C、令数     D、色令数

110、常用覆膜的薄膜的名称符号是（  D   ）。

A、PET        B、POE    C、尼龙膜      D、BOPP

111、（ A ）是第三代覆膜工艺。

A、EVA预涂型  B、水性即涂  C、PUR即涂    D、无胶膜

112、常用覆膜的厚度是多少（C）μ。

A、10左右   B、13左右  C、17左右   D、23左右

113、水性胶覆膜用以下（ C ）种胶粘剂。

A、聚醋酸乙烯酯   B、聚烯烃   C、丙烯酸酯  D、聚乙烯醇

114、堵头布的长度应是（  D   ）。

A、书背宽－1mm  B、书背宽加2mm

C、比书背窄2mm  D、书背宽或书背弧长﹢1mm

115、套合时以飘口为基准，飘口宽度允差（   A   ）mm。

A、0.5   B、1    C、1.5    D、2

116、自动搭页机分帖吸嘴向下摆动（  C   ）角度。

A、200        B、250        C、300     D、350

117、（   D    ）材料用毫米厚度作为分类单位。

A、纸张       B、卡纸      C、漆布      D、纸板

118、国标规定，精装书壳掀开角度不小于（  C   ）。

A、900    B、1000      C、1200           D、1400

119、（  C  ）型号表示装订锁线用线60只纱4股。

A、S424    B、S464      C、S604      D、S640

120、（   D   ）是我国最早的订联方法。

A、古线订     B、粘连订    C、三眼线订    D、扎结订

二、判断

1、胶订书刊的粘结强度应达到4.5 N／cm。（   √    ）

2、EVA热熔胶的予热应在工作前2小时进行。（   √   ）

3、热熔胶的使用温度极为严格。一般按标准技术参数的规定，只能允许差±5℃。（√ ）

4、热熔胶装订的书册贮存环境温度应在0℃～45℃。（ × ）

5、胶粘订车间温度应该恒定，一般应在15℃～35℃。（ × ）

6、胶在使用前应预热2h以上，确认胶块完全熔融，并达到预定温度后方可使用。（√ ）

7、不同品牌、不同型号的热熔胶可以混用。（ × ）

8、正常情况下，预热胶锅应一季度清理一次，工作胶锅应两周清理一次。（√ ）

9、GB/T 30325—2013 平装书籍要求。（   ×  ）

10、无线胶粘订锁式联结法阅读时书册摊的平。（√）

11、无线胶粘订锁式联结法解决了铜版纸胶订的质量问题。（√）

12、装订中出现的八字皱褶，可以在折页机上用加大划口长度的方法解决。（ √ ）

13、在给纸工作中，无论纸张幅面大小，给纸都是恒定在一定的纸张间距的条件下进行的。（√  ）

14、通过折页机时间继电器的调节，可以调整和设定给纸的纸张间距。（√  ）

15、电子控制给纸机构的给纸速度是以“米／分”，来计算的。（√  ）

16、输帖机构的作用是接受搭页机搭上的书帖，并将书帖输送到订书架上。（√  ）

17、带防双张垫式单摩擦轮输纸机构的主要特点是通过分纸轮与防双张垫的配合，大大地降低了输送双张的现象。（√  ）

18、锁线机钩线三角经左右移动和摆动将穿线针穿入的纱线送入钩线针。（ √ ）

19、缓冲定位机构的作用是对输帖机构高速输送来的书帖进行缓冲和定位，以防止书帖出现反弹。（√  ）

20、无线胶订机上胶轮J1又叫一胶轮，它以等于书芯行进速度

的圆周速度旋转，将胶液压进沟槽。（ × ）

21、调整胶订机铣背量时，利用螺旋机构提升或降低机座即可。（ √ ）

22、无线胶粘订书籍产生掉页的原因之一是铣槽过浅而窄小，胶液没渗透。（√）

23、无线胶粘订书籍掉页的原因之一是书帖没撞整齐。（√）

24、均较轮本身不带胶，由于辊内装有电热丝，具有190～200℃的高温表面可烫断热熔胶的拉丝和滚平背胶。（√  ）

25、无线胶粘订书籍产生掉页的原因之一是用胶不当，如流体、温度的掌握或胶的质量不佳等。（√）

26、无线胶粘订书籍书背一端有孔眼的主要原因之一是书背厚度上下不一致，造成夹书板夹书不平行，无法均匀涂胶。（√）

27、无线胶粘订书籍书背一端有孔眼的主要原因之一是胶轮调整不当，涂胶后有钟乳石状，胶液无法塞满书背。（√）

28、无线胶粘订书籍书背一端有孔眼的主要原因之一是均胶辊与书背胶层没有接触上。（√）

29、锯槽的间距是由书芯前进速度、夹书板的个数来决定的。（  ×   ）

30、内外压盘压紧露出书夹子底面的钉口部分，可以有效保证铣背平整度。（√  ）

31、锯槽是对铣背后的书芯或由单张书页配成书芯的书背进行粗糙处理，以利于黏结胶的渗透和书页的相互黏结。（√  ）

32、锯槽后的书背被划出许多间隔相等的小沟槽，这样有利于胶液储存，增大了着胶面积，增强了书页问的黏结牢度。（√  ）

33、铣背是用铣背刀将书芯书背铣平，成为单张书页（√  ）

34、铣背的作用是便于上胶后使每张书页都能受胶粘牢。（√  ）

35、书背的铣削深度由纸张的帖的折数来决定，以书背被铣透为准。（√  ）

36、内外靠轮靠紧内外夹书板，避免高速运动的内外夹书板受铣刀铣书芯时冲击力的影响。（√  ）

37、无线胶粘订书籍掉页的原因是纸毛或纸屑没去掉，堵塞了铣孔。（√）

38、均较轮对书背胶进行均胶控制，它对成书后书背的形状有直接影响。（√  ）

39、在铣削过程中为了防止书背受力变形用两个靠轮和压盘从两侧压紧夹书器和书背。（  √   ）

40、锯槽的间距是由书芯前进速度、锯槽刀盘的转速以及参于工作的切刀刀数来决定的。（  √   ）

41、我国现用胶订生产线最高速为12000/时。（√）

42、胶订生产线主要由三个机组组成。（√）

43、无线胶粘订书籍掉页的原因之一是书帖没撞整齐。（√）

44、一本书内纸张不同应以高质量纸为标准用胶。（√）

45、夹书机构主要的的作用是通过调节弹簧的预加压力，使书芯放进工位时，起到定位、夹紧的作用。（   √    ）

46、使用100 g／m²以上纸张作封面应压书脊痕和侧胶痕。（    √     ）

47、精装书壳制作时用一整张封面材料加工而成的称整面。（ √ ）

48、无脊书背弧长为书背厚度的1.15 倍。（ √  ）

49、有脊书背弧长为书背厚度与纸板厚度之和的1.15倍。（ √  ）

50、烫后漏底的原因之一是被烫物花纹过深。（√）

51、筒子纸长比书芯长少20mm，两头均分。（ × ）

52、切口 指产品加工的裁切位置。 （  √  ）

53、烫印电化铝烫印不上的原因之一是电化铝型号选用不当。（√  ）

54、精装书扫衬压平后要自然干燥24小时后才能包装。（ √ ）

55、精装书套合后打不开的原因是中缝太窄。（ √ ）

56、纸板厚度是3mm，起脊高度应是4mm。（ √ ）

57、精装书背纱布宽应是书背弧长上加40mm。（ √ ）

58、书封壳翘曲的主要原因是封壳外拉力大于内拉力。（√）

59、精装书的材料是根据书芯实际厚度，所用纸板厚度和造型不同三个条件计算出来的。（  ×   ）

60、硬衬，指活套简易精装的书芯或环衬上另粘的一张灰白硬卡纸。硬衬作用是为了挺括书芯上下衬，以便插放在书封软壳的封兜内。（√ ）

61、精装圆背书芯的圆势应在90°- 120°之间。（     √    ）

62、烫金时产生烫后漏底的原因是压力大，温度高。 （ × ）

63、起脊的高度要一致，一般为2～4mm。（ × ）

64、 精装书加工时书封壳加工的工艺流程为

配切书封壳料→刷胶→包壳塞角→压平→自然干燥。（ × ）

65、扒圆时，书芯中间的书页移动较慢，边缘的书页移动较快，从而使书芯在移动过程中产生扒圆效果。（ × ）

- 精装书封壳表面起泡是粘结剂太稀，涂胶太少造成的。（ × ）

- 精装书飘口当开本为8K时，可以取5mm。（ ×      ）

- 精装书起脊高度可以是4.5mm。（ ×    ）

- 精装书套合后打不开的原因之一是中缝太窄。（ √   ）

70、纸板厚度是3mm，起脊高度应是4mm。（ √   ）

71、精装书计算包边时可按10mm计算。（ ×    ）

72、纸板含水量不应高于12%，贮存温度应为5°C-30°C，相对湿度应为50%左右，严禁露天放置。（√ ）

73、使用动物胶时，胶温应保持在75°C±10°C之间，胶与水的比例一般为1：3左右。（√ ）

74、平装指书芯经订联后，包软质封面、裁切成册的工艺方式。（  √  ）

75、书籍印张按页码顺序折叠成一迭的书页 叫书帖。（  √  ）

76、装订车间调度员要经常下工段、班组、生产线了解生产进度。（√  ）

77、互检指一条生产线或单机间对所生产的产品相互检验。（√  ）

78、抽检指质量员定期或不定期抽查操作者生产的半成品或成品 。（√  ）

79、卷轴装从公元前五世纪开始使用的。（√）

80、前口指与订口相对的翻阅部位。 （  √  ）

81、蝴蝶装是历史上第一次用粘剂联接书册的。（×）

82、未上封面的书册叫书芯。 （  √  ）

83、左开本书籍是竖排版。（  ×  ）

84、天头指版心上沿至成品幅面上沿之间的空白区域。 （  √  ）

85、精装书起竹节应在书封壳中腰上隆起。（ √ ）

85、烫印电化铝烫印不上的原因之一是印刷品底色墨层晶化。（√  ）

86、地脚指版心下沿至成品幅面下沿之间的空白区域。 （  √  ）

87、精装书全套书的书背字上下误差≤4.5mm。（ × ）

88、输纸机构中的防双张垫其对印张的摩擦系数小于印张与印张的摩擦系数。（ × ）

89、在给纸工作中，有些设备可以高达400米／分。（ × ）

90、折页机吸气辊体壁上均匀开有许多小圆吸气孔，因此通过吸气孔、吸气长槽和气管孔形成了吸气回路。（√）

91、锁线机缓冲定位机构主要由缓冲器和定位拉规组成。（ × ）

92、无线胶粘订书籍产生掉页的原因之一是胶层涂得太厚。（  ×   ）

93、铣背时纸张愈厚，折数愈多则铣削量越大。一般深度为1.0±0.5mm（ × ）

94、胶钉机铣背在铣削过程中为了防止书背受力变形，用靠轮从右侧压紧夹书器和书背。（ × ）

95、无线胶粘订书籍掉页的原因是铣背铣得太多。（ ×    ）

96、无线胶订机锯槽的间距与书芯前进速度成反比，与切刀刀数成正比。（  ×   ）

97、精装书加工时书封壳加工的工艺流程为

配切书封壳料→刷胶→包壳塞角→压平→自然干燥。（ × ）

98、扒圆时，书芯中间的书页移动较慢，边缘的书页移动较快，从而使书芯在移动过程中产生扒圆效果。（ × ）

99、书籍订联法包括有线订，无线胶订和金属丝订三种。（   ×    ）

100、EVA热熔胶的 脆性温度是在规定条件下，试样不产生断裂的最低温度。用摄氏度(℃)表示。 (  √   )

101、书槽又称书沟或沟槽，书槽是指精装书籍装订加工后，封面和封底的联接部分压进去的沟槽。（  √  ）

102、装订中出现的八字皱褶，可以在折页机上用加大划口长度的方法解决。（ √  ）

103、无线胶订机上胶轮J1又叫一胶轮，它以等于书芯行进速度的圆周速度旋转，将胶液压进沟槽。（ × ）

104、无线胶粘订锁式联结法阅读时书册摊得平。（  √  ）

105、筒子纸长比书芯长少20mm，两头均分。（   ×   ）

106、书背的铣削深度由纸张的帖的折数来决定，以书背被铣透为准。（   √   ）

107、电化铝第一层为基膜层，起支撑各涂层作用。（   √    ）

108、封面下的白张纸称为扉页。（  ×   ）

109、电化铝第二层为脱离层，作用使涂层与基膜层分离。（ √    ）

110、环衬指精装书书封壳内书心上下一折两页的衬纸。（  √    ）

111、书籍装订技术的起源比印刷术产生的时间大约早两千年。（  √    ）

112、880×1230mm幅面是A型纸规格。（   ×    ）

113、推纸器的主要作用是保证纸张的后定位。（  √     ）

114、订口 指书本加工中需订联的部位。 （  √  ）

115、Ｂ系列尺寸为1000×1400 mm。（  √    ）

116、在给纸工作中，无论纸张幅面大小，给纸都是恒定在一定的纸张间距的条件下进行的。（  √   ）

117、缓冲定位机构的作用是对输帖机构高速输送来的书帖进行缓冲和定位，以防止书帖出现反弹。（ √     ）

118、均胶辊J3对书背胶膜厚度进行控制，它对成书后书背的形状有直接影响。（  √  ）

119、单面切纸机主要由工作台、推纸器、压纸器、裁纸刀、刀条等主要部件组成。（ √     ）

120、裁切精装书芯允差值0.5mm。（ ×    ）

三、多选

1、以下（C、D）裁切允差国标定为±1mm。

A、成品书      B、拼图      C、封面       D、纸板

2、以下（A、 C）裁切允差定为±1.5mm。

A、成品书      B、封面料    C、精装书芯   D、纸板料

3、（B、C）mm幅面是国标规定的尺寸。

A、880×1194        B、890×1240

C、900×1280        D、880×1160

4、我国印后装订出现的新的工艺有（    A    C    ）。

A空背平装书；       B锁线胶钉书；

C露血及露血图案书； D水性胶覆膜；

5、（A、B、C）是热塑性的胶粘剂。

A、PVA      B、EVA       C、PUR       D、PVA C

6、（B、C、D）是水溶性的胶粘剂。

A、PUR      B、PMA      C、PVA C      D、 VAE

7、（A 、 B 、 C）胶粘剂适合纸塑复合类的粘接。

A、VAE    B、丙烯酸酯     C、聚氨酯     D、聚乙烯醇

8、（A、B）粘结形式是渗透式。

A、纸张与纸板                  B、卡纸与织品

C、薄膜与纸张                  D、纸张与PVC涂布

9、（A、C）粘结形式是半渗透式。

A、膜与纸复合                 B、膜与膜粘结

C、PVC涂料纸与纸复合         D、纸张与织品粘结

10、（A、B、D）粘结形式是吸引式粘结。

A、PVC与玻璃                  B、PVA与薄膜

C、PVC与纸复合                D、BOPP与PET膜复合

11、无水分可熔胶有以下哪几种（B、C）

A、AVE        B、EVA       C、PUR     D、PVAC

12、企业之间的竞争的焦点是（   A  B   C    ）

A 人才   B质量    C设备    D环境

13、我国印后装订的管理目标是（A  B   C ）

A 标准化   B规范化   C数据化     D人性化

14、质量检测在车间应实行哪几项（ A、B、C、D   ）

A、自检                          B、互捡

C、上下工序层层检                D、抽检

15、书册切成后连刀何原因（B、D）

A、切刀α角过大                   B、垫刀板切痕过深

C、封面纸过厚                     D、切刀磨损

16、切后书背破头原因有（A、B、C）

A、切刀不锋利                B、千斤压力调整不当

C、书背粘剂没冷却定型           D、封面是横纹

17、书册切成品后，书背皱褶原因（A、B、C、D）

A、胶粘剂不干          B、铣背拉槽刀不锋利

C、千斤压力调整不当       D、书帖内空气过多

18、(  A  Ｂ   D  )裁切纸沓出现上下刀差。

A千斤压力不合适    Ｂ刀座与滑块之间的间隙过大

C 纸沓太薄          D刀的α角度磨的不正确

19、（A、B）时切书后出现刀花。

A、切刀崩损                    B、刀片α角过大

C、刀片α角过小                D、千斤压力不当

20、常用切书刀片应选用刀片α角（B、C）

A、20°   B、22°        C、23°     D、25°

21、配页机三点一线调整指的哪些部位（B、C、D）

A、放书帖      B、吸帖       C、叼帖       D、分帖

22、书背前头出胶空眼原因是（A、C、D）

A、书帖内空气过多             B、胶内有气泡

C、书背宽度不一致        D、书芯与夹书板夹紧度不等

23、（A、B、C）造成包封面后出岗线。

A、书籍压痕过宽               B、书籍压痕过窄

C、托打与夹紧楔块缝隙过大     D、封面过硬

24、（A、B、C）造成包好的书册前后溢胶。

A、封面长度过短               B、断胶过小

C、涂背胶过厚                 D、用胶不当

25、包后书册胶不定型软背主要原因（A、B、D）

A、工作室内温度过高           B、传送带长度不达标

C、胶液温度过高               D、书背没被冷却

26、包后封面与书背粘不牢主要原因（A、C、D）

A、粘封面时间过晚                  B、托打板过高

C、开放时间内未完成粘贴夹紧操作 D、工作场地温度低不达标

27、胶订掉页原因有（A、C、D）

A、拉槽不到位                B、书帖纸张克重小

C、缩帖不齐                  D、折页折缝跑空

28、无线胶订联动线锯槽间距大小与下列因素有关（A    C）

A夹书器的行进速度        B锯槽刀形状

C参加工作的锯槽刀刀数    D槽的形状

29、胶钉包本机在工作过程中负载明显变大的因素（A、 C、 D）

A銑背    B涂胶     C托夹     D急停

30、书册断裂原因有（A、B、C）

A、贮书环境温度过低            B、胶粘剂老化

C、选胶型号不对              D、室内温度过高

31、切后书册露胶根何原因（A、B）

A、书芯纸与封面纸厚度悬殊     B、侧胶压痕过轻

C、封面是横纹                 D、侧胶过宽

32、包封面过松原因有（ C、D ）

A、纸张薄                   B、纸张厚

C、托打不当                 D、书芯不压实

33、折前口书的书芯前口凹心何原因（  A、B、）

A、书芯内空气过多              B、包封面书夹过紧

C、纸张克重大               D、书册薄

34、胶订书背与封面粘结不牢（  B、C、）

A、纸张克重大                  B、室内温度过低

C、胶粘剂老化                  D、机器速度慢

35、预胶锅采用直接管温度与工作胶锅温度应怎样掌握（A、B）

A、高于工作胶锅5℃          B、高于工作胶锅8℃

C、低于工作胶锅5℃          D、低于工作胶锅8℃

36、工作环境温度在30℃时可将胶温（B、D）

A、提高5℃    B、降低5℃   C、提高6℃    D、降低8℃

37、工作环境温度在16℃时可将胶温（A、C）

A、提高5℃    B、降低5℃   C、提高9℃    D、降低8℃

38、预胶采用循环输管时与工作胶锅温度应怎样掌握（B、D）

A、高于工作胶锅10℃左右     B、低于工作胶锅10℃

C、高于工作胶锅5℃          D、低于工作胶锅12℃

39、烫印电化铝时，烫印质量与下列因素有关（A  B  C ）

A烫印时间    B烫版温度   C 烫印的压力   D烫印的面积

40、精装书飘口不一致原因是（A   C   D  ）

A、套合时书芯没摆正，歪斜B、纸板厚度2mm

C、扒圆时圆势歪斜不规范   D、纸板裁切尺寸不正确

41、精装书的材料尺寸是根据下列条件计算的（A  B  C ）

A书芯的厚度   B书籍开本尺寸

C书籍造型     D书籍所用材料

42、三面切书机切书破头原因有（A、B、C）

A、封面纸竖纹  B、压力不当  C、粘剂没硬化 D、涂胶过厚

43、书帖出现八字皱褶原因是（ C、D）造成。

A、纸张薄软                  B、纸张硬

C、书帖内空气没排除           D、折后不捆压

44、滚金口的材料有（  A. B. C   ）

A、赤金箔   B、赤银箔   C、特制电化铝     D、聚乙烯醇

45、锁线机缓冲定位机构主要由（   A. B. C.   ）组成。

A、缓冲器   B、压书角铁   C、和定位拉规  D、输帖挡规

46、目前出版界出现了较多的现象有（A     B     D   ）

A短版活多     B无线胶订多

C 胶钉精装产品多   D使用新材料多

47、切后书册露胶根何原因（A、B）

A、书芯纸与封面纸厚度悬殊     B、侧胶压痕过轻

C、封面是横纹                 D、侧胶过宽

48、装订检验产品质量都需何工具（ B、C、D）

A、盒尺   B、钢板尺  C、书页拉力仪 D、10倍放大镜

49、锁线设备针眼不在折缝上原因（   A  B    ）

A 底针歪斜  B上下针眼不对位   C 机速快 D纸重量低

50、锁线设备过帖时撕页原因（ A  B  C  ）

A 书帖不平 B 书帖有折角或粘连

C过帖时间与速度调整不当  D书帖纸张太软

51、（ A  B  C  ）是胶订联动线保证銑背平整的措施。

A圆刀盘及转轴均倾斜 安装。

B  用两个靠轮从两侧压紧夹书器，压盘压着书背的订口

C压盘底面与圆刀切削平面的距离要调的近一些

D机速调慢

52、书背前头出胶空眼原因是（A、C、D）

A、书帖内空气过多       B、胶内有气泡

C、书背宽度不一致       D、书芯与夹书板夹紧度不等

53、（  A  B  ）是精装联动线粘堵头布和书背纸的操作要求。

A、胶的稠稀适度             B、堵头布线棱露在切口

C、书脊纸应齐天头      D、胶粘剂可选聚乙烯醇PVA

54、锁线设备断线原因（ A  B   ）

A  线有结或线头联接不实；B过线路不畅通

C压线簧过松             D拉线杆摆动过大

55、锁线设备断针原因（ A  B  C   ）

A书帖歪斜或卷帖   B  上下针位不得当或歪斜；

C上下针有接触     D压线簧过松

56、锁线设备不钩线原因（ A  B  C   D ）

A上针与钩线三角不协调    B 钩针嘴过小

C缝针送线不到位     D缝针调的过高

57、锁线设备锁后书册出套原因  （ A  B  C  ）

A钩针与钩线三角不协调   B  钩针嘴过大

C  压线簧过松      D机器速度慢

58、（B、C）mm是国标规定的尺寸。

A、203×140   B、239×169

C、210×148  D、210×140

59、精装加工联动生产线分速有哪几种（A、B、C）

A、紧凑36      B、紧凑40    C、紧凑60     D、紧凑70

60、裁切纸沓产生上下刀差的原因有(    C. D.   )

A、纸张是横纹                  B、纸张薄软

C、刀钝                     D、刀的α角度磨的不正确